不同工艺、设备条件对触摸屏传感器中的金属线路、金属桥点耐腐蚀性能的影响

杨文娟1，

（1.中国科学院合肥物质科学研究院固体所，合肥 230000）

摘要：工艺、设备条件是触摸屏传感器中金属线路、金属桥点的重要影响因素。在工艺和设备条件中，工艺压力、样品表面温度，靶材转速和镀膜功率等是影响薄膜性能的重要参数，直接影响着薄膜质量的优劣。而金属线路、金属桥点耐腐蚀性能是金属膜层的重要特性，直接决定了金属膜层的信赖性能。本文采用磁控物理溅射方法，在玻璃基底上沉积Al或其合金薄膜，通过对比研究了不同工艺压力、样品表面温度，靶材转速和镀膜功率对薄膜表面形态和耐腐蚀状态的影响。结果表明：最佳的工作压力，较低的样品表面温度，较低的旋转靶材转速和适度的镀膜功率下，薄膜表面形态更加致密，耐腐蚀时间最长。

关键词：耐腐蚀、薄膜表面形态、工艺压力、样品表面温度、靶材转速、镀膜功率

图表：

| 样品编号 | 工艺压力（Pa） | 耐腐蚀时间（min） |
| --- | --- | --- |
| P1 | 0.10 | 4.1 |
| P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 | 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 | 4.3 5.3 4.3 3.9 3.2 2.5 2.0 |

表1  工艺压力与耐腐蚀时间样品条件表

Tab. 1  Sample condition of corrosion resistance on different process pressure

图1  工艺压力与薄膜表面粗糙度

Fig.1 Thin film roughness on different process pressure

图2  工艺压力与耐腐蚀时间关系图

Fig.2 Corrosion time on different process pressure

[参考文献]  (References)

[1] 卢铁城，程丙勋，等.磁控溅射制备Al膜和Cu膜的结构与性能研究[D].四川大学物理学院，2007，5（1）：2~5。

LU T C，CHENG B X，et al. Preparation of Cu and Al membranes magnetron sputtering structure and performance study [D]. Sichuan university, institute of physics，2007，5（1）：2~5.

[2] 王璘，余欧明，杭凌侠，等.磁控溅射镀膜中工作气压对沉积速率的影响[J].真空，2004，41(1);2~3。

WANG L, YU O M, HANG L X, et al. In the magnetron sputtering coating work pressure effect on the deposition rate [J]. Vacuum,2004，41(1);2~3.

[3] MUSIL J. Low Pressure Magnetron Sputtering [J] . Vacuum, 1998, 50(7) : 363.

[4] 温培刚，颜悦，张官理，等。磁控溅射沉积工艺条件对薄膜厚度均匀性的影响[J].航空材料学2007,27(03):66。

WEN Pei gang, YAN Yue, ZHANG Guan-li, et al. Influences of the Process on Thickness Uniformity of Film Deposited by Magnetron Sputtering [J] . Journal of Aerospace Materials, 2007, 27(03) : 66.

[5] Thomas Meidlinger, Daniel R. Marx, Jean-Pierre Blanchet, et al. Enhanced Targets Can Reduce Metallization Cost of Ownership- A Case Study [J]. Semiconductor Fabtech. 12th Edition, 2002, 13(6):255.

作者简介：

杨文娟（1984 -  ），合肥鑫晟光电科技有限公司，Sputter科科长，资深高级工程师；

E-mail：yangwenjuan@boe.com.cn;

电话：15056080363

中文投稿,请参考本论文字体及格式。

# Text boxes

P2

P3

P1

P6

P5

P4

P8

P7